12.3. Подшипники скольжения из полимерных материалов в узлах трения сельскохозяйственных машин

В антифрикционных узлах сельскохозяйственных машин в настоящее время широкое применение находят подшипники скольжения из полимерных материалов. В качестве подшипниковых материалов нашли применение все пластмассы, обладающие достаточными антифрикционными свойствами. При применении пластмасс в узлах трения значительно снижаются затраты труда на техническое обслуживание, так как можно уменьшить число точек смазки, работать в режиме сезонной или периодической смазки, а иногда и без нее, Пластмассы обладают хорошей демпфирующей способностью, быстро прирабатываются, имеют высокую износостойкость и долговечность.

Опыт эксплуатации подшипниковых узлов скольжения сельскохозяйственных машин показывает, что около 70% подшипников скольжения работает при отсутствии гидродинамической смазки и при наличии абразивной и водной среды. В этой связи замена в узлах трения машин и механизмов антифрикционных металлов более дешевыми и долговечными пластмассами становится весьма актуальной.

Наиболее эффективно применяются в антифрикционных узлах материалы на основе полиамидных смол. Но вместе с этим подшипники скольжения, изготовленные из полиамодов, не могут полностью заменить обычные подшипники скольжения по ряду причин, из которых главными являются: большое снижение грузоподъемности, значительное сопротивление вращению и ограниченность применения при высоких скоростях скольжения из-за низкой теплопроводности и выделения большого количества тепла вследствие трения на контакте. Теплостойкость применяемых для подшипников скольжения полиамидов находится в пределах 80-100°С. И если учесть, что вследствие низкой теплопроводности полиамидов тепло, выделяющееся при трении, накапливается на границе трения поверхностей, то возникает опасность перегрева и выхода из строя, подшипника. Для улучшения эксплуатационные и физико-механических свойств полимерных матриц в них вводят наполнители в виде твердых ионных или полуионных соединений, оксидов, нитридов смазок и т.п.

Поэтому применение "чистых" полимеров в антифрикционных узлах в настоящее время непрерывно уменьшается. Haиболее распространенными полимерными матрицами подшипниковых узлов являются фторопласты, полиамиды алифатические, полиамиды ароматические, капролон и т.п.

По конструкции подшипники из пластмасс аналогичны подшипникам из стали и цветных металлов и сплавов.

Наиболее распространенной конструкцией подшипников скольжения из термопластов является вкладыш в виде втулки, запрессованный с определенным натягом в стальной корпус. В связи с тем, что термопластичные материалы обладают малой теплопроводностью и препятствуют отводу тепла через корпус подшипника, толщина втулки должна быть минимальной. Одновременно это приводит к уменьшению сборочного зазора в сопряжении вал - втулка. Однако втулка должна быть достаточно жесткой, чтобы обеспечит надежность запрессовки.

Вследствие релаксационных явлений натяг втулки из термопласта с течением времени может уменьшаться или исчезнуть, поэтому в некоторых случаях полимерную втулку в обойме дополнительно фиксируют при помощи шпоночного паза (рис, 27а). Втулки с фланцами (рис. 276) фиксируют при помощи выступов, расположенных на фланце.

Рис. 27. Схемы крепления полимерных втулок в корпусе подшипника скольжения:

1 - втулка; 2 – корпус;

Этот способ фиксации более совершенен, так как наличие шпоночного выступа является причиной нарушения цилиндричности поверхности подшипника в процессе работы и нагревания, что ухудшает его работоспособность.

Клеевые соединения втулок значительно проще, одна технология склеивания термопластичных материалов со сталью еще не совершенна и не дает требуемых результат

В целях уменьшения температурных деформаций втулок иногда выполняют с разрезом вдоль образующей (рис. 27 но при этом возникают трудности при ее фиксации. Недостатком подшипников с разрезными втулками является -то что вблизи разреза между втулкой и обоймой скапливает грязь, самопроизвольно уменьшается зазор и ухудшается работоспособность. Перечисленные конструкции подшипников обеспечивают простоту изготовления и сборку подшипникового узла, взаимозаменяемость и удобство при ремонте, который в данном случае сводится к замене выведшей из строя втулки. Но в тоже время таким конструкциям свойственны принципиальные недостатки, такие как затруднение получения требуемых расчетных натягов и зазоров из-за сложности учета компенсаций в сопряжениях пластмассовой и металлической деталей. Давление со стороны вала втулка испытывает только по поверхности, определяемой углом контакта (охвата). В результате такого взаимодействия втулка изнашивается только в месте контакта с валом, а вал - по всей контактируемой поверхности вращения. Это приводит к интенсивному изнашивание втулки за счет местного контакта и круговому износу цапфы вала - металлоемкой•и конструктивно сложной детали. Износ поверхности, вала может превосходить износ втулки при возможном попадании абразива.

Расчет основных параметров металлополимерных подшипников скольжения сводится к определению зазора между сопрягаемыми поверхностями вала и полимерного вкладыша. При этом величину зазора назначают, исходя из условий эксплуатации обеспечения нормальной работы соединения.

Пластмассовые вкладыши металлополимерных подшипников скольжения подвергаются воздействиям повышенных температур за счет тепла, выделяемого в зоне трения. При воздействии температуры за счет высокого коэффициента линейного расширения и низкой теплопроводности пластмасс пластмассовые вкладыши могут изменять размеры в 5-10 раз больше, чем металлические. Кроме того, детали из пластмасс обладают специфической особенностью адсорбировать влагу воздуха, масло, бензин, что приводит к изменению размеров.

Установлено, что даже при нормальной температуре у деталей из пластмасс размеры могут существенно изменяться под нагрузкой вследствие ползучести. Таким образом, за счет вышеперечисленных факторов изменение (внутреннего) диаметра пластмассового элемента узла трения может происходить из-за натяга по внутреннему (наружному) диаметральному размеру. Поэтому при проектировании металлополимерных подшипников скольжения типа "вал - втулка" возникает много трудностей в расчетах соотношений между сборочными и эксплуатационными зазорами. Наиболее трудоемкая часть расчета металлополимерных подшипников скольжения заключается в определении из условия прочности пластмассового вкладыша и из теплового расчета величины эксплуатационного зазора в соединении, обеспечивающего нормальную работу узла трения [5].

Существуют конструкции подшипников скольжения в виде обратных пар трения, когда пластмассовая втулка 2 напрессовывается на вал 3 (рис. 28а) или крепится при помощи шпоночного паза (рис, 28б) и вращается вместе валом внутри внешней опорной металлической обоймы 1.

а                                                                 б

Рис. 28. Схемы подшипников скольжения в виде обратной пары трения:

1 - неподвижная обойма; 2 - полимерная втулка; 3 – вал;

Преимуществом такой конструкции подшипника скольжения является равномерный износ втулки по всей поверхности трения, а также отсутствие износа цапфы вала. В случае нанесения тонкослойного полимерного покрытия на вал оно меньше подвергается отслаиванию, чем при нанесении на опорную поверхность металлической обоймы (прямая пара). Важным преимуществом обратной пары перед прямой является лучший теплоотвод, что позволяет повысить скорость скольжения или давление.

Теоретические и экспериментальные исследования работоспособности обратных пар трения показали высокую их эффективность. Анализ работы обратных пар трения показал, что обратная пара трения имеет ряд преимуществ для элемента пары трения с меньшей твердостью, в частности для пластмассы. Обратные пары имеют меньшее повреждение поверхностей и стойкость к заеданию, так как пластическая деформация элемента пары с меньшей твердостью {пластмассы) не препятствует работе сопряжения, нагрузка до заедания возрастает в несколько раз по сравнению с прямой парой. Большую перспективу имеют конструкции подшипников в виде обратной пары с наборными вкладышами различного профиля, так как в этом случае повышается ремонтопригодность и простота обслуживания.

24.1. Характеристики антифрикционных материалов

| Группа | Материалы | Контактные напряжения [p], Мпа | Скорость скольжения [v], м/с | [pv] МПа*м/с | Коэффициент трения | Рабочая температура, оС | Основные свойства | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеграфи- товые мате- риалы и композиции | Графит АО, АГ, ПК Графит, пропитанный металлами Графит, пропитанный смолами Углепластик | 1,0—4,0 4,0 1,0—3,5 — | 0,5—40 2,0—3,0 1.5 1,5—2,0 | 1.0 1,5 — — | 0.05—0,1 — — — | 100 100 140 200 | Термостойкость, химиче ская стойкость, тепло- и электропроводность | Машиностроение, авиа-ционная и химическая Промышленность (уплот-нения, кольца, вкладыши и другие детали узлов трения) |
| АПМ на основе: термо пластов реакто- пластов | ПТФЭ, ПТФЭ с наполнителями Полиамидные смолы (основа) Полиамидные смолы с наполнителями | 3,0 3,0 4,0 5,0—6,0 | 1,0 5,0 1,0—5,0 1,0—5,0 | 0,2 0.45 0,2 0,2 | 0,04—0,12 0,05—0,14 0,1—0,3 0,1—0,3 | —270... +250 —270... +250 50 80 | Износостойкость, техно логичность изготовлен ных из АПМ деталей, химическая стойкость | Широкий класс деталей узлов трения: подшипни ки, кулачки, зубчатые колеса и др. |
|  | Фенолформальдегид- ные смолы Эпоксидные смолы АМАН | 5,0 — 6,0 - 35,0 | 0,5—5,0 — 4,0—5.0 | 0,9 0,1 0,4 - l,0 | 0,1—1,1 0,2—0,5 0,12 | 80 - 180 150 130 - 300 | Термостойкость, малая себестоимость | Конструкционные дета ли, подшипники качения и скольжения |
| Металло-фторопласты Порошковые материалы | Наполненные биметаллические Наполненные твердо смазочными материалами Металлографитовые материалы | 2.0–10.0 8,0–12.0 2,0—1,5 | 5.0 1,5-2,5 10,0 | 0,45-4,9 1,2 3,2—5,0 | 0,06—0,3 — 0,26—0,05 | -270... +250 100 - 250 600 | Теплопроводность, нагрузочная способность, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ Износостойкость, термостойкость | Тяжелонагруженные подшипники скольжения Широкий класс деталей |

АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

24.3. Характеристики наполненных полиамидов

| Материал, марка | Добавки и армирующий материал | Твердость НВ, Мпа | Предел прочности при изгибе. МПа | Темпера-тура эк-сплуата-ции. оС, не более | [pv] МПа. м/с | Коэф- фици-енттре-ння по стали | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основе полиамида П-6 |
| Маслянит КСПЭ | ПЭВП, стекловол-окно | — | — | 100 | 0.1 | 0,4 | Тяжелонагруженные подшипники скольжения |
| Маслянит КСЦ | Медный порошок, стекловол-окно | — | — | 100 | 0,1 | 0,4 | То же |
| САМ-4 | ПЭВП, стеарат цинка, смола ЛВС | — | — | 90 | 0,09 | 0,3 | Подшипники. зубчатые колеса, работающие без смазывания |
| САМ-5 | ПТФЭ, графит, масло МС-20 | — | — | 90 | 0,09 | 0,3 | То же |
| ПКФА | Графит, мо-номер ФА, бензосуль- фокислота | — | — | 90 | 0,09 | 0.3 | » |
| АТМ-2 | Графит, гермоантра- цит | 210— 250 | 110— 127 | 100 | 0,10 | 0,25 | Шестерни, подшипники, работающие без смазывания |
| На основе полиамида П-66 |
| АТМ-2А | Графит, термоан трацит | 260 | — | 100 | 0,10 | 0.35 | Шестерни повышенной точности, подшипники, работающие без смазывания |
| САМ-3 | Комплекс наполните лей | — | — | 100 | 0,10 | 0,35 | Подшипники, зубчатые коле са. работающие без смазывания |
| На основе полиамида П-610 |
| ПА 610-1-101 | Дисульфид молибдена | 120— | 50—56 | не более 100 | 0,08 | 0,25 | Подшипники скольжения, зубчатые передачи, уплотнители, ползуны, ролики и другие узлы с затрудненным смазыванием и без него с ограничением по ударной нагрузке |
| ПА 610-1-103 | Графит | 150 120— | — | не более 100 | 0,08 | 0,25 |  |
| ПА 610.1-202 | » | 160 | 50—65 | не более 100 | 0.08 | 0.25 |  |
| ПА 6-1-203 | » | — | 100 | не более 100 | 0,08 | 0,25 |  |
| ПА 610-1-109 | Стекловолокно | 150— 250 | 160— 220 | не более 100 | 0,10 | 0.3 | Узлы трения с ограниченным коэффициентом трения повышенной прочностью и теплостойкостью, подшипники, зубчатые колеса, кулачки |
| Материал, марка | Добавки и армируюший материал | Твердость НВ, МПа | Предел прочности при изгибе, МПа | Температура эксплуатации. оС, не более | [pv] МПа * м/с | Коэф-фициент трения по стали | Область применения |
| Маслянит Д | Смазочный материал 158, коллоидный графит, порошко-обраэная латунь | — | — | не более 100 | 0,08 | 0,25 | Подшипники скольжения, работающие без смазывания |
| ПА 610-105 | Тальк | 120— 160 | 50—67 | — | — | — | Узлы трения со стабильными физико- механическими свойствами при действии влаги и температуры, с диэлектрическими свойствами, повышенной износостойкостью и деформационной стойкостью |
| ПА 610-106 | » | 140— 180 | 50—70 | — | — | — |  |
| ПА 610-107 | » | 150 | 65—71 | — | — | — |  |
| На основе полиамида П-12 |
| ПА 12-11-1 | Дисульфид молибдена | — | 120— 140 | не более 90 | 0,08 | 0,3 | Шестерни, малонагруженные подшипники |
| ПА 12-21-3 | » | — | — | не более 90 | 0,08 | 0,3 | Сложнопрофильные изделия |

24.4. Характеристики полиимидов и композиций на их основе

| АПМ | Плотность, кг/м3 | Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, при 20 °С | Модуль упругости при изгибе, МПа | Твердость НВ, МПа | Коэффициент трения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ-67 | 1390—1410 | 100—130 | 2970—3600 | 180—280 | 0,33—0.35 |
| ПМ-69 | 1380—1410 | 95—125 | — | 200—270 | 0,35—0.40 |
| ПМ-67-Г-10 | 1430—1450 | 90—130 | — | 210—310 | — |
| ПМ-67-ДМ-3 | 1440—1460 | 70—98 | — | 230-330 | — |
| ПМ-69-Г.5 | 1430—1450 | 85—120 | — | 210-280 | — |
| ПМ-69-ДМ.З | 1440—1470 | 70—90 | — | 220-300 | — |
| ПАМ-15-67 | 1420 | 64 | 6230 | 330 | 0.10—0.26 |
| ПАМ-15-69 | 1420 | 80 | — | 300 | 0.10—0,26 |